TEST DE NETTOYANT POUR TITANIUM

AUCUNE RÉACTION- NO CHANGE

- Dentu Crème/Dentu cream

- Nu-Dent

- Protech

- Equate

- Stain-Away Plus

- Lavedent

- Dent-Appeal

- Nova-Dent

- Renew

- Polident Nettement frais/fresh cleanse

- Denta net

RÉACTION JAUNE ET TERNE-YELLOW TARNISH REACTION

- Equate Double Action

- Efferdent

RÉACTION BLEUE FONCÉ-DARK BLUE REACTION

- Kleenite

- Essentiel

Ne pas utiliser les produits effervescents

Do not use effervescent products